## Slide 1: Modifikace vápenných nátěrových systémů se zvýšenou odolností vůči mikrobiologickému osídlení BcA. Marek Laška
Muzea, památky a konzervace 2022 / Litomyšl, 30.-31.05.2022

## Slide 2
Prezentované výsledky jsou shrnutím výzkumu provedeného v rámci projektu Studentské grantové soutěže Univerzity Pardubice a budou využité také v teoretické části diplomové práce BcA. Marka Lašky
Registrační číslo projektu: SGS_2020_019
Název projektu:
Vývoj modifikovaných ochranných vápenných nátěrových systémů se zvýšenou odolností vůči mikrobiologickému osídlení
Development of modified protective lime coating systems with increased resistance to microbiological growth
Datum trvání: 01. 01. 2020 – 31. 12. 2022

## Slide 3
Základní vlastnosti vápenných nátěrů:
vápenné nátěry jsou hydrofilní, mají vysokou pórovitost a nasákavost, paropropustnost
po ukončení karbonatizace - proměna hydroxidu vápenatého na uhličitan
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
výrazná změna pH ze silně alkalické oblasti (≈ 12) do slabě alkalické (≈ 8)
karbonatizované vápenné nátěry málo odolné vůči mikrobiologickému osídlení zejména v místech exponovaných vlhkosti
nízká odolnost vůči kyselým atmosférickým polutantům (oxidy síry a dusíku)

## Slide 4
Účel a cíle modifikace:
využití fotokatalytických jevů k omezení osídlení povrchu mikroorganizmy a tím i k omezení deponování nečistot na povrchu / v povrchových vrstvách vápenných nátěrů
prodloužení živostnosti vápenných nátěrů v exteriéru se zachováním jejich pozitivních vlastností (vysoká pórovitost, paropropustnost)
využití vápenných nanosuspenzí ke zvýšení adheze vápenných nátěrů

## Slide 5
Fotokatalýza
chemická reakce vyvolaná nebo urychlená (katalyzovaná) světlem (světelným zářením)
obecně – reakce mezi reaktanty (např. A + B), která je indukovaná světlem
v současnosti se využívá také k rozkladu organických sloučenin případně i některých jednoduchých anorganických molekul účinkem světelného záření v přítomnosti „fotokatalyzátoru“
Samočištící efekt pomocí fotokatalýzy
rozklad organických sloučenin tvořených mikroorganizmy nebo jako součást prachových částic na jednoduché prchavé sloučeniny
příklady materiálů s fotokatalytickými vlastnostmi: TiO2, ZnO, SnO2, Fe2O3

## Slide 6: Fotokatalytický jev - schéma
Jako katalyzátor je nejčastěji používán nanokrystalický oxid titaničitý TiO2, který je aktivován UV-A zářením.

## Slide 7: Historie
poprvé popsána na počátku 20-tého století
rozvoj fotokatalýzy je spojen zejména se jménem japonského profesora A. Fujishimy, který ho poprvé popsal ve své dizertační práci v roce 1972.
v České republice se fotokatalýza začala systematicky sledovat od roce 1995
v současnosti na trhu řada produktů se samočistícími vlastnostmi
žádný z nabízených produktů není na bázi vápna / hydroxidu vápenatého
studie modifikace vápenných nátěrových systémů pomocí fotokatalytických materiálů chybí

## Slide 8: Ukázka aplikace komerčního produktu po 7 letech expozice

## Slide 9: Experimentální část
Primární odzkoušení fotokatalytické účinnosti vybraných modifikovaných vápenných nátěrů
Příprava série vzorků
Stanovení základních vlastností v laboratorních podmínkách
Monitoring a hodnocení účinnosti po dlouhodobé expozici v exteriéru,
pro test v exteriérových podmínkách byla část vzorků záměrně inokulována
směsí řas a lišejníků (příprava směsi RNDr. Josef P. Halda, Ph.D.) , které se na
podobných pokladech v našich podmínkách běžně vyskytují

## Slide 10: Experimentální část
Podložka pro testování nátěrů:
Porézní organodetritický vápenec z lokality Pinców (Polsko)
Objemová hmotnost: 1,6 g/cm3; Pórovitost: 25 % – 26 % obj.
Pojiva nátěrových systémů:
- Vápenné mléko připravené z odleželé vápenná kaše ; sušina = 21% hm.
- Nanosuspenze hydroxidu vápenatého v ethanolu - CaLoSiL® E25 (IBZ-Salzchemie
GmbH & Co. KG)
Modifikační přísady:
- práškový TiO2 - Aeroxide TiO2 P25 (Evonik); měrný povrch 35–65 m2/g ;
obsahuje 70% anatasové a 30% rutilové fáze TiO2
- práškový ZnO - nZ-BOCH 01 (Bochemie); měrný povrch 90–110 m2/g
Do testovací série byly zařazeny i komerční produkty FN-nano a Balclean

## Slide 11: Testované série
Vzorek
Vápenec CaCO3 bez povrchové úpravy
CaLoSiL E25
CaOH2 (21 hm. %)
CaLoSil E25, Ca(OH)2
Balclean
Ca(OH)2+Balclean
FN Transparent
FN BioMax
Ca(OH)2+FN BioMax
CaLoSil E25+TiO2 (8 hm %)
Ca(OH)2, CaLoSil E25+TiO2 (8 hm %)
CaLoSil E25+ZnO (8 hm %)
Ca(OH)2, CaLoSil E25+ZnO (8 hm %)
CaLoSil E25+TiO2 (4 hm %)+ZnO (4 hm %)
Ca(OH)2, CaLoSil E25+TiO2 (4 hm %)+ZnO (4 hm %)
Ca(OH)2+TiO2 (8 hm %)
CaLoSil E25, Ca(OH)2+TiO2 (8 hm %)
Ca(OH)2+ZnO (8 hm %)
CaLoSil E25, Ca(OH)2+ZnO (8 hm %)
Ca(OH)2+TiO2 (4 hm %)+ZnO (4 hm %)
CaLoSil E25, Ca(OH)2+TiO2 (4 hm %)+ZnO (4 hm %)

## Slide 12: Expozice v exteriéru
Stojan se vzorky 1.4. 2021
Stojan se vzorky 1.4. 2022

## Slide 13: Expozice v exteriéru
Vápenec
Vápenec po 10 měsících
Stereomikroskop, zvětšení 10x

## Slide 14: Expozice v exteriéru
CaLoSiL E25+TiO2+ZnO
CaLoSiL E25+TiO2+ZnO
po 10 měsících
Stereomikroskop, zvětšení 10x

## Slide 15: Mikrostruktura
SEM/BSE, zvětšení 4000 x;
Balclean na vápenném nátěru
SEM/BSE, zvětšení 4000 x;
Calosil E25 s příměsí TiO2 a ZnO

## Slide 16: Změna barevnosti po roční expozici v exteriéru
Sledovaný parametr:
Δ E v barevném prostoru L,a,b (CIELAB); La Commission internationale de l'éclairage (CIE)
Δ E – vyjadřuje celkový rozdíl barevnosti
Chart: Vzorek
| Vápenec (CaO3) | CaloSil E25 | Ca(OH)2 | E25, Ca(OH)2 | Balclean | Ca(OH)2, Balclean | FN1 Transparent | FN1 BioMax | Ca(OH)2, FN1 BioMax | E25+TiO2 | Ca(OH)2, E25+TiO2 | E25+ZnO | Ca(OH)2, E25+ZnO | E25+TiO2+ZnO | Ca(OH)2, E25+TiO2+ZnO | Ca(OH)2+TiO2 | 25, Ca(OH)2+TiO2 | Ca(OH)2+ZnO | E25, Ca(OH)2+ZnO | Ca(OH)2+TiO2+ZnO | E25, Ca(OH)2+TiO2+ZnO
Jižní strana | 0 | 4.2249 | 6.6166 | 8.102 | 7.065 | 5.9037 | 10.0637 | 6.5958 | 11.8729 | 6.2894 | 17.1961 | 11.4138 | 11.6719 | 4.8484 | 16.2055 | 7.9646 | 10.5922 | 9.976 | 8.166 | 7.871 | 9.0216 | 8.0137
Severní strana | 0 | 7.3945 | 8.2973 | 5.306 | 5.9909 | 5.9576 | 16.999 | 7.7354 | 12.9639 | 3.8998 | 18.0803 | 11.2101 | 12.4784 | 5.7731 | 13.8017 | 7.1385 | 10.1108 | 10.0539 | 4.8973 | 3.8153 | 6.5041 | 5.8814
Celkový průměr | 0 | 5.8084 | 7.4345 | 6.7039 | 6.5279 | 5.8153 | 13.4711 | 7.1456 | 12.4181 | 5.094 | 17.6339 | 11.3073 | 12.0394 | 5.3078 | 15.2073 | 7.5422 | 10.3505 | 10.0098 | 6.5106 | 5.8093 | 7.7625 | 6.942

## Slide 17: Fotokatalytická účinnost po roční expozici v exteriéru
Chart: Barevná diference R26
| Vápenec (CaO3) | CaloSil E25 | Ca(OH)2 | E25, Ca(OH)2 | Balclean | Ca(OH)2, Balclean | FN1 Transparent | FN1 BioMax | Ca(OH)2, FN1 BioMax | E25+TiO2 | Ca(OH)2, E25+TiO2 | E25+ZnO | Ca(OH)2, E25+ZnO | E25+TiO2+ZnO | Ca(OH)2, E25+TiO2+ZnO | Ca(OH)2+TiO2 | E25, Ca(OH)2+TiO2 | Ca(OH)2+ZnO | E25, Ca(OH)2+ZnO | Ca(OH)2+TiO2+ZnO | E25, Ca(OH)2+TiO2+ZnO
R26 [%] | 10.3045 | -1.8511 | -6.0939 | -2.0249 | 39.1998 | 75.9457 | 71.929 | 38.628 | 39.7849 | 77.4401 | 85.4095 | -3.7207 | -16.4363 | 60.8761 | 54.156 | 87.9627 | 84.2476 | -18.1431 | -9.4614 | 56.1846 | 59.7299
Výsledky stanovení fotokatalytické aktivity pomocí standardního testu s barvivem Rhodamin B
Norma UNI 11259
Sledovaný parametr: barevná konverze
Rt 26 (po 26 hodinách) expozice UV zářením
a*(t) - barevná souřadnice vzorku po určitém čase expozice UV zářením
Fotokatalyticky aktivní materiál - barevná diference R26 musí být větší 50%

## Slide 18: Shrnutí a výsledky
vápenné nátěrové systémy byly modifikované pomocí práškového TiO2 a práškového ZnO; obě přísady s velikostí částic na úrovni desítek nm (20-50 nm)
systémy obsahující práškový TiO2, nebo v kombinaci se ZnO mají prokazatelné fotokatalytické účinky
ani po roční expozici nebylo možné na sérii testovacích vzorků (modifikovaných i nemodifikovaných) pozorovat významnější změny vyvolané mikrobiologickým osídlením
modifikované vápenné nátěrové systémy si uchovávají vysokou pórovitost i nasákavost podobně jako u nátěrů bez modifikace
fotokatalytická aktivita zůstává zachovaná i po roce expozice v exteriérových podmínkách a je srovnatelná, nebo i vyšší než u komerčních fotokatalytických nátěrů

## Slide 19: Děkuji za pozornost 